MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA ESTABILIZADORA DO TIPO SOLO GRAMPEADO COM CHUMBADORES DE FIXAÇÃO E DRENOS DE ESCOAMENTO - VIGA LONGITUDINAL NA CRISTA COM MURO DE BLOCOS - PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS SUPERIOR E INFERIOR - DRENAGEM GERAL E ELEMENTOS AFINS -  LOCALIZAÇÃO: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES (TRAVESSA JOÃO MANUEL DA SILVA, Nº 03) - BAIRRO CANTAGALO.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS ............................. | 02 |  |
|  | 01. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO ... | 02/03 |  |
|  | 02. | CANTEIRO DE OBRAS ............................ | 03 |  |
|  | 03. | MOVIMENTO DE TERRA ........................... | 03 |  |
|  | 04. | TRANSPORTES .................................. | 04 |  |
|  | 05. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ...................... | 04 |  |
|  | 06. | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES ......... | 04 |  |
|  | 07. | ESTRUTURAS ................................... | 05 |  |
|  | 08. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ..................... | 05 |  |
|  | 09. | REVESTIMENTO DE PAREDES ..................... .................................. | 05 |  |
|  | 10. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ...................... | 05/06 |  |
|  | 11. | DISPOSIÇÕES GERAIS ............................ | 06 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à construção de estrutura estabilizadora do tipo solo grampeado com chumbadores de fixação e drenos de escoamento - Viga longitudinal na crista com muro de blocos - Pavimentação das calçadas superior e inferior - Drenagem geral e elementos afins - Localização: Estrada Francisco da Cruz Nunes (Travessa João Manuel da Silva, nº 03) - Bairro Cantagalo.

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

- Será necessário nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na direção horizontal, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

- Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã.

- É necessário fazer o preparo manual de terreno com compactação para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

- É necessário fazer o roçado de vegetação rala existente, com empilhamento, neste local.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração para a execução dos serviços afins.

- Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de topografia, para a execução dos serviços afins.

- É necessária a execução do levantamento topográfico de área com cotas variáveis ou acidentadas.

- A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia e projeto de drenagem.

- A firma ganhadora da licitação, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções devidamente aprovados.

- CANTEIRO DE OBRAS

- No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

- Utilizaremos barracão de obras com a finalidade de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.

- Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço.

- A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

- Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

- Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m , sendo materiais de 1ª e 2ª categoria, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.

4. TRANSPORTES:

- Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- As estruturas existentes em concreto dosado e armado serão demolidas manualmente.

- Os materiais que serão empregados nesta obra, tais como: blocos de concreto, tela telcon, chumbadores, concreto simples e armado deverão ser transportados encosta acima e depositados em local seguro e onde sairão pra serem aplicados na referida obra.

- Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente e/ou encosta abaixo para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final ou recebimento.

- Serão necessárias estruturas de andaime, plataformas ou passarelas e escada em madeira para que o serviço possa ser executado satisfatoriamente. Haverá a necessidade de fazer movimentações verticais e horizontais das plataformas consideradas.

6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

- Os tirantes ou chumbadores terão os seus extremos interiores fixados ao solo local através da formação do bulbo de ancoragem. Para isso, será injetada a argamassa formadora destas estruturas de ligação.

7. ESTRUTURAS:

- Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 25MPa, para as seguintes estruturas: concreto magro das estruturas, solo grampeado, enchimento dos blocos e pavimentações inferiores e superiores consideradas.

- Utilizaremos tela Telcon dupla para enrijecer o painel do solo grampeado com diâmetro de 4,20 mm e espaçamentos ortogonais de 10,00 cm. Faremos também os seus corte e dobragem.

- Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das seguintes estruturas: Fundações em estacas; vigas superior e inferior; colunas do muro de blocos e nervuramentos complementares do grampeado.

- Para estabilizar horizontalmente as estruturas serão colocados tirantes ou chumbadores de 25 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação.

8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- Na crista do solo grampeado construiremos um muro de vedação em blocos de L=15,00cm. Sua finalidade é tornar seguro o deslocamento de pedestres na área adjacente.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES:

- O muro que será construído sobre a crista e citado no item anterior, receberá revestimento de chapisco 1:3 em ambos os lados.

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- É preciso impedir definitivamente o contato das águas subterrâneas com as estruturas de aço. Desta forma, revestiremos o trecho não ancorável dos chumbadores com tubo em PVC de 2” de diâmetro visando preservar a integridade dos chumbadores.

- Os drenos de escoamento do solo grampeado serão em tubo de PVC com o diâmetro de 3”. Este procedimento visa dar vazão às águas internas que são provenientes de vários fenômenos naturais, tais como:  chuvas, vazamentos, nascentes e outros.

- Fatalmente, haverá interferências com alguma rede de PVC doméstica existente. Para isto, faremos as devidas reposições usando-se tubo de PVC de 4”.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28 %

- Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Janeiro/2020.